P3-мип( ФПЦ (P3-mip( FPC)

| Описание: | Жидкое слабо щелочное моющее средство для пищевой промышленности. Специально предназначено для мойки фасовочных машин |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | совместим с большинством применяемых материалов рекомендован производителями фасовочных машин эффективен против сильных загрязнений |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,00 -1,02 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,47% |
|  | Содержание азота: | 0,50% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 14 - 24 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 8,0 – 9,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | слегка пенится |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-mip( FPC не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь, алюминий |
| Пластмассы | PE, PP, EDPM, NBR |
| Применение: | P3-mip( FPC используется для мойки фасовочного оборудования при производстве молока, соков и других безалкогольных напитков. |
| Методика применения: |  |  |

Автоматическая мойка	Концентрация:	0,5 – 1,5 %

Температура:	+50 - + 60 °C

Время обработки:	20 минут

Ручная мойка	Концентрация::	0,5 – 2,0 %

Температура:	+40 - + 50 °C

Время обработки:	10 - 20 минут

После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества.

| Определение концентрации: |  |
| --- | --- |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Метилоранж |
|  | Фактор титрования: | 1,43 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 1,43 = % (весовые) P3-mip( FPC |
| Безопасность: | Согласно имеющимся данным, продукт не является опасным средством в соответствии с Законом о Химических Веществах или в соответствии с Положениями об Опасных Веществах от 26 августа 1986 года (включая Первое Приложение от 16 декабря 1987 года). |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |