P3-любостар® ЦП (P3-lubostar® CP)

| Краткое описание: | Не содержащая мыла конвейерная смазка для транспортировки картонных упаковок |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличные смазывающие свойства при транспортировке картонных упаковок совместим с водой любой жесткости не содержит фосфатов низкие рабочие концентрации |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | белая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 0,98 -1,02 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -2 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,04% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 135 – 155 мг O2/г |
|  | Значение рН: | 6,5 – 8,5* |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами | При указанных способах применения P3-lubostar® CP не действует на: |
| Металлы | алюминий, нержавеющая сталь, медь, латунь и многие другие |
| Пластмассы | PE, PP, PA, полиакрилаты и др. |
| Уплотнения | NBR, SBR и др. |
| Применение: | P3-lubostar® СР обеспечивает хорошую смазку и защиту конвейерных лент транспортера на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (в том числе предприятия по производству молока, молочных, кисломолочных продуктов; на предприятиях по производству вина, пива, безалкогольных напитков, спирта, ликероводочных изделий, минеральных вод; в мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, птицеперерабатывающей P3-lubostar® СР можно использовать на всех типах конвейерных лент (нержавеющая сталь, хромированная сталь и пластмассы) и с водой любой жесткости. Средство применяется для смазки при производстве напитков разливаемых в картонную упаковку. Эффективность Р3-lubostar( СР не зависит от температуры воды, ее жесткости или качества. |
|  | Концентрация: | 0,2 – 0,4% |
|  | Время воздействия: | дозировка пропорционально потоку воды непрерывно/с интервалами |
|  | P3-lubostar® СР можно использовать во всех типах смазочных систем (капающие, емкости погружения, центральные смазочные системы). Перед началом использования смазки мы рекомендуем провести испытания на растворимость смазки в используемой воде и на прозрачность воды. Р3-lubostar( CP несовместим с обычными смазочными материалами для лент конвейера (на основе мыла) и другими моющими составами,. как в концентрированном виде, так и в виде готового раствора. Перед тем как перейти на Р3-lubostar( СР, следует тщательно промыть всю систему подачи и дозирования смазки. Не допускайте контакта Р3-lubostar( СР с другими продуктами. |
| ВАЖНО! | При простоях линии более 4 суток желательно перед остановкой тщательно промыть систему смазки водой. |
| Определение концентрации: |  |
| Расчет | Концентрация Р3-lubostar( CP можно рассчитать по формуле: |
|  | Расход Р3-lubostar( CP в л x 100 --------------------------------------------------- = % Р3-lubostar( CP Расход воды в л |
| P3-система | Для дозировки и применения P3-lubostar® СР мы рекомендуем применять центральные смазочные системы Р3 моделей P3-Ket-0-Mats 400, 1100&1800, которые обеспечивают точное дозирование P3-lubostar® СР пропорционально потоку воды. Контрольные устройства Р3 или таймеры управляют дозировкой смазки в зависимости от движения транспортерной ленты с помощью соленоидных клапанов. Функциональные элементы трубопровода и форсунки для подачи смазки на каждую дорожку конвейера выполнены из нержавеющей стали. Брошюры с описанием данных систем предоставляются по требованию. |
| Безопасность | Согласно имеющимся данным, Р3-lubostar( CP не является опасным средством в соответствии с Законом о Химических Веществах или в соответствии с Положениями об Опасных Веществах. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |