P3-ультрасил® 25 (P3-ultrasil® 25)

| Описание: | Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее средство для установок мембранной фильтрации |
| --- | --- |

| Преимущества | Превосходно удаляет белковые загрязнения |
| --- | --- |
| продукта: | Хорошо удаляет органические вещества |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Хранить при температуре | От -5 до 30°C (максимум 1 год в герметичных контейнерах производителя) |
|  | Растворимость | При 20 °C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 1,10 – 1,35 г/см³ (при 20°C) |
|  | Содержание фосфора | 0,4 % |
|  | Содержание азота | 0,0 % |
|  | Точка воспламенения | Не применяется |
| Рабочий раствор | pH: | 12,0 – 12,8 (1 % раствор, 20 °C, 0 °деионизированная вода) |
|  | Электропроводность | 9,7 mS/cm (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения P3-ultrasil 25 совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,403 = AISЕ 304) При взаимодействии с медью и латунью может происходить изменение цвета и возникать легкая коррозия. P3-ultrasil 25 не предназначен для использования с алюминием. |
| Мембранные материалы | Мембраны, устойчивые к воздействию щелочей и активного хлора, такие как полисульфон, (-алюминия оксид и диоксид циркония. Мембраны из поливинил дифлуорида и целлюлозы имеют ограниченную устойчивость. Мембраны из ацетата целлюлозы, полиамида, полиэфира мочевины и полипропилена могут быть необратимо повреждены активным хлором. Гидрофильные покрытия из поливинил дифлуорида могут быть уничтожены. При мойке целлюлозных мембран, температура не должна превышать 25 °C. |
| Применение | P3-ultrasil 25 является сильнощелочным жидким моющим средством на основе активного хлора и комбинации органических комплексообразующих агентов. |
| Область применения | P3-ultrasil 25 подходит для мойки оборудования микро и ультрафильтрации на предприятиях молочной и пиво – безалкогольной промышленности. |
| Способ применения | Рекомендуемые концентрации, время взаимодействия и температура зависят от используемой в оборудовании технологии. Для большинства случаев рекомендуется использовать 0,5 – 1,5% раствор при температуре до 70 °C. После мойки все обработанные поверхности должны быть ополоснуты чистой водой. В целом, необходимо соблюдать ограничения производителей, особенно относительно значений рН и температуры относительно мембран и модульной стабильности. Особые рекомендации по мойке могут быть даны только после индивидуального обследования. |

| Важные замечания | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством. |
| --- | --- |
|  | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться на установках биологической очистки только после прохождения резервуара нейтрализации и буферного резервуара. |
|  | При очистке химически загрязненных стоков необходимо уделять особое внимание бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками и на станциях анаэробной очистки. |
|  | В случае возникновения сомнений, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу. |

| Мониторинг |  |
| --- | --- |
| Определение концентрации |
| Титрование | Колба-приемник: | 50 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0.5 n HCI |
|  | Индикатор: | фенолфталеин |
|  | Фактор титрования | 0,25 |
|  | Добавленный объем в мл * 0,25 = % P3-ultrasil 25 Перед добавлением фенолфталеина, активный хлор должен быть разложен при помощи тиосульфата натрия (добавить на кончике шпателя) |
| Электропроводность | См. график удельной электропроводности P3-ultrasil 25 |

| Контроль концентрации | Дозировка P3-ultrasil 25 может осуществляться автоматически на основании показаний проводимости, а также пропорционально объему или времени (например, при помощи дозирующего насоса P3-Elados EMP и дозирующих устройств на основе индуктивных датчиков проводимости P3-LMI 01 или P3-LMIT 08 Брошюра по системе Р3 доступна по запросу. |
| --- | --- |
| Безопасность | P3-ultrasil 25 маркирован как «едкое вещество» (символ «С»). Содержит гипохлорит натрия и гидроксид натрия. |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности «P3 – безопасность прежде всего» для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Общие рекомендации для успешной мойки оборудования мембранной фильтрации.

| Микрофильтрация | В течении первых 1-3 минут (в зависимости от размера оборудования) процесса мойки для оборудования должен быть установлен максимально-возможный поток подачи и наименьший уровень фильтрации. Затем уровень фильтрации необходимо повысить. Когда мембраны позволяют осуществлять высокоэффективную обратную промывку со стороны фильтрата, данная процедура должна выполняться в самом начале процесса мойки. При дезинфекции фильтрационного оборудования, уровень фильтрации должен быть установлен на среднее значение. |
| --- | --- |
| Ультрафильтрация | Мойка ультрафильтрационного оборудования должна осуществляться при высоком потоке подачи и низком уровне фильтрации. Тем не менее, стоит избегать закрытия стороны фильтрата в качестве стандартной процедуры. Тогда, когда осуществляется мойка оборудования с большим мертвым пространством на стороне фильтрата, пространство фильтрата должно быть дренировано перед началом мойки, либо мойка должна осуществляться отдельно при помощи маленького циркуляционного насоса. |
| Внимание! | Давление на стороне фильтрата ни в коем случае не должно превышать давление на стороне концентрата. Как было предложено для варианта с перекрестноточной микрофильтрацией, в ходе процесса дезинфекции уровень фильтрации должен быть установлен на среднее значение. |
| Нанофильтрация, обратный осмос | Для мойки оборудования нанофильтрации и обратного осмоса, должен быть установлен максимально возможный поток подачи и минимально возможное давление и уровень фильтрации. Мойка оборудования с большим мертвым пространством со стороны фильтрата должна осуществляться, как описано выше. При дезинфекции должен быть установлен половинный (от номинального) уровень пропускной способности мембран. Для получения рекомендаций относительно чистящих и санитарных средств, подходящих для вашего типа мембран и процесса фильтрации, обратитесь к техническим паспортам на продукты семейства P3-ultrasil. Данный документ описывает только общие стандартные процедуры. Относительно отдельных типов оборудования рекомендации могут носить противоречивый характер. В этом случае необходимо строго следовать рекомендациям производителей мембран. |

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  P3-ultrasil 25 при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от марта 2005)

# Text boxes

Измеренные значения:

0.5 % =  4.9 mS/cm

1.0 % =  9.7 mS/cm

2.0 % = 18.0 mS/cm

P3-ultrasil 25

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d)

Температурный коэффициент: (: 1.4 % / °C

# Концентрация %

# Проводимость [mS/cm]

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

# P3-ultrasil 25

pH-значения (16 °d)

pH 20 °C:

0.5 % = 11.85

1.0 % = 12.10

2.0 % = 12.35

pH 50 °C:

0.5 % = 11.10

1.0 % = 11.40

2.0 % = 11.80

## Концентрация %

20 °C

50 °C

pH

9

10

11

12

13

0

1

2

3