P3-стерил( (P3-steril()

| Описание: | Жидкое слабо щелочное моющее средство с антибактериальным эффектом для ручной мойки на предприятиях пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | хорошие моющие и антибактериальные свойства подходит для ручной мойки зарегистрировано в системе DVG |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная от голубоватой до бесцветной жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,09 -1,11 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +45( С |
|  | Индекс рефракции: | 1,3618 – 1,3658* |
|  | Содержание фосфора: | 2,53% |
|  | Содержание азота: | 0,13% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 190 – 230 мг О2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 9,0 – 10,0* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-стерил( не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь, алюминий, цветные металлы |
| Пластмассы | PE, PP, тв. PVC, PVDF, PTFE |

| Микробиология: | Бактерицидный и фунгицидный эффект Р3-стерил®. Суспензионный метод качественного испытания по DVG , модифицированный. Время разрушения микроорганизмов в минутах. |
| --- | --- |
| Время уничтожения бактерий в минутах |
| Испытываемые микроорганизмы | Кол-во организмов/мл препарата | без/ с белковой нагрузкой* 20o C 10o C |
|  |  | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Грам-положительные бактерии |  |  |  |  |  |
| Staphyloccus aureus ATCC 6538 | 6,0 x 106 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Enterococcus faecium DSM 2918 | 7,6 x 106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Listeria monocytogenes BGA 6458 | 3,3 x 106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Грам-отрицательные бактерии |  |  |  |  |  |
| Proteus mirabilis ATCC 14153 | 7,6 x 106 | 5 | 5 | 30 | 60 |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 4,2 x 106 | 5 | 5 | 60 | 60 |
| Salmonella typhimurium ATCC 13311 | 6,9 x 106 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| Yersinia enterocolitica K 2950 | 9,1 x 106 | 5 | 5 | 15 | 60 |
| Campylobacter jejuni NTCT 11332 | 1,0 x 106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дрожжи и плесень |  |  |  |  |  |
| Candida albicans ATCC 10231 | 1,4 x 106 | 5 | 30 | 5 | 60 |
| Penicillium expansum K 7630 | 2,5 x 106 | 5 | 15 | 15 | 30 |
| Aspergillus niger ATCC 16404 | 6,9 x 106 | 15 | 30 | 30 | 60 |

* DVG-белковая нагрузка = 10 % бычья сыворотка

Наиболее распространенные вредные бактерии для пищевой промышленности.

| Применение: | Р3-стерил® предназначен для ручной мойки небольших деталей (замачивание в растворе Р3-стерил®) и наружной мойки оборудования. |
| --- | --- |
| Методика применения: |  |
| Емкости и контейнеры | Концентрация: | 1 -2 % (100 – 200 мл на 10 л воды) |
|  | Температура: | холодная |
|  | Время: | 30 минут |
| Блок розлива, воздушные конвейеры | Концентрация: | 1 -2 % (100 – 200 мл на 10 л воды) |
|  | Температура: | от холодной до +50o C |
|  | Время: | 30 минут |
| Блок загрузки, цепные передачи в мясоперерабатывающей промышленности | Концентрация: Температура: Время: | 1 -2 % (100 – 200 мл на 10 л воды) холодная 30 - 60 минут |
| Упаковка, столы | Концентрация: | 1 -2 % (100 – 200 мл на 10 л воды) |
|  | Температура: | +30 +50o C |
|  | Время: | 30 – 60 минут |
| Дезинфицирующие коврики, проходные | Концентрация: | 1% (100 мл на 10 л воды) |
|  | Температура: | холодная |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества. |
| Безопасность: | Согласно имеющимся данным P3-стерил® не является опасным продуктом в соответствии с Законодательством по химическим веществам и опасным продуктам от 26 августа 1986 г. (включая приложение № 4 от 7 декабря 1993 г.). Тем не менее, необходимо соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |