# Р3-любодрайв® АТ (P3-lubodrive® AT)

| Описание: | Жидкая смазка лент конвейера |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | обеспечивает хорошее скольжение нейтральный рН, не содержит фосфатов |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20( С смешивается с водой в любых отношениях |
|  | Плотность: | 0,98 – 1,02 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от +5 до +40( С |
|  | Температура вспышки: | > 100( C |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,51% |
|  | ХПК: | 230 – 270 мг О2/г |
|  | Значение рН: | 6,4 – 6,8* |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-любодрайв( АТ не действует на: |
| Металлы | алюминий, нержавеющая сталь, медь, бронза и многие другие |
| Пластики | PET, PE, PP, PA |
| Применение: | P3-любодрайв( АТ может применяться со всеми типами конвейерных лент транспортеров (из нержавеющей стали, хромированной стали, пластических материалов). Эффективность Р3-любодрайв( АТ не зависит от температуры воды, ее жесткости или качества и отличается особой экономичностью дозировки. |
|  | Концентрация: | 0,1 – 0,4% |
|  | Время воздействия: | дозировка пропорционально потоку воды непрерывно/с интервалами |
|  | Температура: | холодная |
|  | Перед началом использования смазки мы рекомендуем провести испытания на растворимость смазки в используемой воде и на прозрачность воды. Р3-любодрайв( АТ несовместим с обычными смазочными материалами для лент конвейера (на основе мыла) и другими моющими составами,. как в концентрированном виде, так и в виде готового раствора. Перед тем как перейти на Р3-любодрайв(АТ, следует тщательно промыть всю систему подачи и дозирования смазки. Не допускайте контакта Р3-любодрайв(АТ с другими продуктами. |
| ВАЖНО! | При простоях линии более 4 суток желательно перед остановкой тщательно промыть систему смазки водой. |
| Определение концентрации: | С использованием электропроводности. |
|  | Присутствие Р3-любодрайв( АТ можно обнаружить с помощью тест полосок, например тест полоски Р3-тримета( SAN или Р3-трикварт( (изменяют голубой цвет на зеленый) = качественный анализ. |
| Система Р3 | Для дозировки и применения Р3-любодрайв( АТ мы рекомендуем применять центральные смазочные системы Р3 моделей P3-Ket-0-Mats 400, 1100&1800, которые обеспечивают точное дозирование Р3-любодрайв( АТ пропорционально потоку воды. Контрольные устройства Р3 или таймеры управляют дозировкой смазки в зависимости от движения транспортерной ленты с помощью соленоидных клапанов. Функциональные элементы трубопровода и форсунки для подачи смазки на каждую дорожку конвейера выполнены из нержавеющей стали. Брошюры с описанием данных систем предоставляются по требованию. |
| Безопасность | Р3-любодрайв( АТ маркируется как "раздражающее" (обозначается символом "Хi") |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. |