Tопмакс( 520 (Topmaxx( 520)

| Описание: | Жидкое кислотное пенное моющее средство. Применяется для наружной мойки в пищевой промышленности. |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | улучшенная пена – отлично держится на гладких поверхностях отличное удаление неорганических загрязнений |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,21 -1,23 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 10% |
|  | Содержание азота: | <0,1% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,9 – 2,3* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 8,1 mS/cm (1% раствор, 25( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения Топмакс( 520 не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь При нанесении Топмакс( 520 на поверхности, сделанные из алюминия или других мягких металлов, следует соблюдать осторожность – возможна незначительная коррозия. Топмакс( 520 нельзя использовать для мойки оборудования, сделанного стали, а также оцинкованных поверхностей. |
| Пластмассы | PE, тв. PVC |
| Прочие | кислотоустойчивые керамические поверхности |
| Применение: | Топмакс( 520 применяется в качестве пенного средства для наружной мойки в пищевой промышленности. Возможно использование с большинством типов пенного оборудования. Топмакс( 520 предназначен прежде всего для удаления неорганических загрязнений, а также, например, засохших следов крови в убойных цехах предприятий по переработке мяса. |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 5 % раствор Топмакс( 520 (при наличии сильных загрязнений возможно увеличить концентрацию до 10%). Температура – до +60( С. |
|  | Выдержать 15 – 30 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства. |
| Важная информация | сточные воды, содержащие моющее средство должны утилизироваться в соответствии с региональными законами |
|  | раствор моющего средства может подаваться на биологические очистные сооружения только после прохождения станции нейтрализации |
|  | при утилизации моющих растворов необходимо обращать повышенное внимание на их токсичность, что особенно важно при использовании дезинфектантов и анаэробных станций обработки сточных вод |
|  | при возникновении вопросов по утилизации обращайтесь к нашей технической службе |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,075 |
|  | Объем 0,1 N NaOH x 0,075 = % Топмакс( 520 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Для применения Топмакс® 520 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | Топмакс® 520 маркируется как «коррозионное» (символ «Xi»), содержит фосфорную кислоту. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |