P3-стабисип(  EA (P3-stabicip( EA)

| Описание: | Жидкая концентрированная добавка к сильнощелочным растворам для однофазной мойки на предприятиях пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление белковых и жировых загрязнений удаляет молочный камень и отложения солей жесткости воды |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | светло-коричневая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,18 -1,22 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от +5 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,1% |
|  | Содержание азота: | 2,71% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 554– 594 мг О2/г |
|  | Значение рН: | 8,2 – 9,0* (концентрат) |
|  | Пенообразование: | не пенится при температуре более +40(С, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения совместно с раствором щелочи P3-стабисип(EA не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь |
| Пластмассы | PE, PP, тв. PVC, PTFE, EPDM, NBR |
| Уплотнения | EPDM, NBR, PTFE |
| Применение: | При применении Р3-стабисип® ЕА в качестве добавки к щелочному раствору в зоне высоких температур не требуется проведение кислотной мойки, что значительно экономит время, энергию, воду, и сокращает количество сточных вод. |
|  | Концентрация рабочего раствора зависит от жесткости применяемой воды. |
|  | При жесткости воды 1о d необходимая концентрация Р3-стабисип® ЕА – 260 ppm = (260 мг/л = 260 мг/м3 или 0,026 %). |
|  | Для удаления щелочеустойчивых остатков, таких как молочный камень или накипь, концентрация Р3-стабисип® ЕА должна быть увеличена. |
|  | Пример расчета рабочей концентрации Р3-стабисип® ЕА: |
|  | Жесткость воды: | 15о d |
|  | Концентрация щелочи: | 1 % |
|  | Р3-стабисип® ЕА: | 0,39% + 5% резерв безопасности = 0,41% Р3-стабисип® ЕА |
| Методика применения: |  |  |
| Нагреватель, пастеризатор | Концентрация щелочи: | 1,0 – 2,0% |
|  | Р3-стабисип® EA | в зависимости от жесткости воды |
|  | Время воздействия: | около 45 минут |
|  | Температура: | +70 ..+90( С |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
| Определение концентрации: | по прилагаемой методике – см. ниже. |
| P3-система: | Дозировка P3-стабисип® EA может осуществляться пропорционально потоку щелочи. Для дозировки P3-стабисип® EA мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | Препарат P3-стабисип® AD маркируется как «раздражающее» (символ Xi). |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |

Методика определения концентрации P3-стабисип® EA

Определение концентрации действующих веществ в растворе

| Реактивы: | 0,5 N раствор соляной кислоты HCl 0,05 M раствор сульфата цинка ZnSO4 х 7 H2O = 14,37 г ZnSO4 растворенного в 1000 мл дистиллированной воды Буфер: растворить 67 г хлорида аммония в 800 мл аммиака (25%) и довести до 1000 мл дистиллированной водой Фенолфталеин Индикаторные буферные таблетки Merck (для определения жесткости воды с использованием раствора Triplex) |
| --- | --- |
| Определение концентрации: Титровать 0,5 N раствором HCl 50 мл рабочего раствора с использованием индикатора фенолфталеин до полного обесцвечивания раствора. Объем 0,5 N HCl x 0,04 = концентрация NaOH в % Во вторую колбу поместить также 50 мл рабочего раствора и, не добавляя фенолфталеин, добавить полученное в первом случае количество 0,5 N раствора соляной кислоты HCl. Также в нем растворить одну буферную таблетку. После добавления 3 – 5 мл буфера титровать 0,05 M раствором сульфата цинка ZnSO4 х 7 H2O до изменения окраски с зеленой до слегка фиолетовой. В случае, если переход трудно заметить из-за сильной окраски раствора необходимо перед титрованием добавить 1 – 2 г активированного угля, который должен быть отфильтрован через 5 минут. Расчет полученных значений: Объем 0,05 M ZnSO4 x 0,16 = концентрация активного Р3-стабисип® EA в % |

Определение общей концентрации Р3-стабисип® EA в растворе

| Реактивы: | 2 N раствор уксусной кислоты 0,01 M раствор сульфата меди CuSO4 х 5 H2O = 2,5 г CuSO4 растворенного в 1000 мл дистиллированной воды Фенолфталеин Уголь активированный PAN-индикатор (пиридилазонафтол) 0,1% раствор в метаноле |
| --- | --- |
| Определение концентрации: В 200 мл рабочего раствора добавить шпатель активированного угля и отфильтровать. Титровать 2 N раствором уксусной кислоты 50 мл рабочего раствора с использованием индикатора фенолфталеин до полного обесцвечивания раствора. Объем 2 N уксусной кислоты x 0,16 = концентрация NaOH в % Во вторую колбу поместить также 50 мл рабочего раствора и, не добавляя фенолфталеин, добавить полученное в первом случае количество 2 N раствора уксусной кислоты + 5 мл дополнительно. После добавления PAN-индикатора титровать 0,01 M раствором сульфата меди СuSO4 х до изменения окраски с желтой до слабо розовой. Расчет полученных значений: Объем 0,01 M CuSO4 x 0,03 = концентрация Р3-стабисип® EA в % |