Стабисип ДЦ (Stabicip® DC)

| Описание: | Жидкая добавка к концентрированным щелочным моющим средствам |
| --- | --- |

| Преимущества | Превосходные эмульгирующие, дисперсионные и пеногасящие свойства |
| --- | --- |
| продукта: в сочетании с каустической содой | Превосходно удаляет жировые и белковые отложения |
|  | Подходит для мягкой и жесткой воды |
|  | Превосходно подходит для использования на предприятиях молочной промышленности |

| Свойства |  |
| --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Прозрачная темно-коричневая жидкость |
|  | Хранить при температуре | От 0 - 40 °C |
|  | Растворимость | При 20 °C разбавляется водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 1,13 – 1,17 г/см³ (20 °C) |
|  | Содержание фосфора | 5,83 % |
|  | Содержание азота | 0,56% |
|  | Точка воспламенения | Не применяется |
|  | рН: pH: | 2,0 – 2,4 * (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |

* Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов Stabicip DC совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | Нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISI 304), хром никелевая сталь, латунь алюминий, медь и их сплавы, а также луженые материалы. |
| Пластмассы | PE, PP, жесткий PVC, PTFE |
| Уплотнители | EPDM, NBR (принимая во внимание широкий спектр различных уплотнителей, рекомендуется проверять их на совместимость по мере необходимости) |
| Применение | Stabicip DC является жидкой концентрированной добавкой. Его смешивание с концентрированной каустической содой должно осуществляется при помощи специализированой смесительной системы. Для получения помощи обратитесь к представителю компании Ecolab. |
| Концентрация | Концентрация в каустической соде составляет от 0,6% до 1,5% для воды с низким и средним значением жесткости (до 25° германской жесткости) в зависимости от концентрации каустической соды. Для воды с высоким показателем жесткости концентрация Stabicip DC должна быть выше. (Пожалуйста, обратитесь за получением помощи к представителю компании Ecolab.) |
| Смесь каустической соды может применяться в виде раствора на любых CIP-объектах на предприятиях молочной промышленности (мойка резервуаров, трубопроводов, смесителей, устройствах розлива, оборудовании для производства мороженого, холодильников, а также теплообменников и испарителей.) После мойки оборудование должно быть промыто водой питьевого качества. |
| Мониторинг концентрации смеси |

Примерная спецификация концентрированной каустической соды смешанной со Stabicip DC (для воды с низким и средним значением жесткости)

| Состав смеси | Характеристики смеси |
| --- | --- |
| Кач-во NaOH | % NaOH | % Stabicp DC | Удельная плотность (г/см3) при 20оС | Внешний вид | % NaOH |
| 20% | 99,40 | 0,60 | 1,20 - 1,24 | Прозрачная желтоватая жидкость | 19,3 - 20,3 |
| 25% | 99,25 | 0,75 | 1,25 - 1,29 | Прозрачная желтоватая жидкость | 24,2 - 25,2 |
| 33% | 99,01 | 0,99 | 1,33 - 1,37 | Прозрачная желтоватая жидкость | 31,8 - 33,3 |
| 47% | 98,59 | 1,41 | 1,47 - 1,51 | Прозрачная желтоватая жидкость | 45,1 - 47,3 |
| 50% | 98,50 | 1,50 | 1,50 - 1,54 | Прозрачная желтоватая жидкость | 47,8 - 50,0 |

| Важные замечания | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством. |
| --- | --- |
|  | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться на установках биологической очистки только после прохождения резервуара нейтрализации и буферного резервуара. |
|  | При очистке химически загрязненных стоков необходимо уделять особое внимание бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками и на станциях анаэробной очистки. |
|  | В случае возникновения сомнений, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу. |
| Безопасность | Stabicip DC имеет маркировку «едкое вещество» (символ «С»). |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  Stabicip DC при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от февраля 2010)