P3-любоклар® Эйч Эйч (P3-luboklar® HH)

| Краткое описание: | Жидкая смазка лент конвейера |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | применима с водой от средней до высокой степени жесткости обладает хорошими смазочными свойствами на различных типах лент не содержит фосфатов экономична при дозировке |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,12 -1,14 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от +5 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 3,70% |
|  | Температура вспышки: | 26( С |
|  | ХПК: | 980 – 1020 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 10,2 – 10,6* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами | При указанных способах применения P3-luboklar® HH не действует на: |
| Металлы | все щелочеустойчивые металлы. |
| Пластмассы | щелочеустойчивые пластмассы и уплотнители. В силу существования широкого спектра материалов разного типа при необходимости их следует проверять на совместимость. |
| Применение: | P3-luboklar® HH обеспечивает хорошую смазку и защиту конвейерных лент транспортера. P3-luboklar® HH можно использовать на всех типах конвейерных лент (нержавеющая сталь, хромированная сталь и пластмассы) и с водой любой жесткости. Средство применяется для смазки при производстве напитков разливаемых в стеклянные бутылки, металлические и пластиковые банки. |
|  | P3-luboklar® HH не содержит дезинфицирующие добавки. При необходимости дезинфицирующего эффекта рекомендуем шоковую дозировку P3-oxonia® или P3-oxonia® active в раствор смазки. Интервалы дозировки, концентрация зависит от текущей ситуации. |
|  | Концентрация: | 0,3 – 0,5% При высокой жесткости воды рассчитывается по формуле: 0,05% на каждый немецкий градус жесткости (d |
|  | Время воздействия: | дозировка пропорционально потоку воды непрерывно/с интервалами |
|  | Температура: | холодная |
|  | P3-luboklar ® HH можно использовать во всех типах смазочных систем (капающие, емкости погружения, центральные смазочные системы). Перед тем, как перейти на смазку P3-luboklar ® HH, необходимо тщательно промыть всю систему подачи и дозирования смазки. Не допускайте контакта нашей смазки с другими продуктами. |
| ВАЖНО! | При простоях линии более 4 суток желательно перед остановкой тщательно промыть систему смазки водой. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 100 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Метилоранж |
|  | Фактор титрования: | 0,034 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,034 = % (весовые) P3-luboklar® HH |
| Электропроводность | См. методику определения |
| P3-система | Для дозировки и применения P3-luboklar® HH мы рекомендуем применять центральные смазочные системы Р3 моделей P3-Ket-0-Mats 400, 1100&1800, которые обеспечивают точное дозирование P3-luboklar® HH пропорционально потоку воды. Контрольные устройства Р3 или таймеры управляют дозировкой смазки в зависимости от движения транспортерной ленты с помощью соленоидных клапанов. Функциональные элементы трубопровода и форсунки для подачи смазки на каждую дорожку конвейера выполнены из нержавеющей стали. Брошюры с описанием данных систем предоставляются по требованию. |
| Безопасность | P3-luboklar® HH маркируется как «раздражающее» (символ «Xi»). |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |