Mip М (Мип М)

Описание:	Жидкое щелочное моющее средство. Предназначено

для	использования	на	предприятиях	пищевой промышленности.

Преимущества продукта:

Свойства

Концентрат

Подходит для машинной и СИП-мойки

Предельно низкое содержание фосфора и азота.

Внешний вид:	непрозрачная	желтоватая

жидкость*

Хранить при

температуре

от -15 до +40°C

Растворимость	При 20°C смешивается с водой

в любых пропорциях

Плотность	1,21 – 1,25 г/см³ (при 20°C)

Содержание фосфора	0,03 – 0,05%

Содержание азота	0,02 – 0,04%

ХПК	10 – 30 мг O2/г

Рабочий раствор	pH:	12,0 – 13,0

(1	%	раствор,	20	°C, деионизированная вода)

Электропроводность	10,0 mS/cm

(1	%	раствор,	20	°C, деионизированная вода)

Титрование	4,4 – 5,0 мл*

(50 мл 1 % раствора;

0,5  n  соляной  кислоты  (HCI), фенолфталеин)

Пенообразование	Не образует пену,

подходит для применения в СИП- системах

*  Параметры подлежат входному контролю

Совместимость	с материалами

При соблюдении указанных ниже способов применения

Mip М совместим с:

Металлы	сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 =  AISI 304)

Пластмассы	Щелочестойкие пластики, например, PE, PP, PTFE, PVC

Прочие	EPDM, NBR, PTFE

Применение	Используется	для	машинной	мойки	предметов	из

нержавеющей стали или пластика в концентрации 0,4 – 1,6% при температуре до 700С.

Для СИП мойки используется в концентрации 0,8 – 2,4% в зависимости от вида и степени загрязнения при температуре 70-800С.

Может использоваться для пастеризаторов в концентрации 1,6 – 2,4% при температуре 75-850С, но для удаления сильной накипи может потребоваться последующая кислотная мойка.

Для удаления сильного нагара в духовых печах и жаровнях использовать в концентрации 2,4 – 4,8% при температуре 80-900С.

Тщательно ополоснуть пресной водой или водой питьевого качества после мойки.

Важные комментарии	Стоки,	содержащие	химикалии,	должны

перерабатываться в соответствии с требованиями местного законодательства.

Очистка химически загрязненных стоков на биологических очистных сооружениях должна осуществляться только после прохождения стоками резервуаров нейтрализации и буферизации.

При переработке химически загрязненных  стоков особое внимание необходимо уделять бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками на станциях анаэробной очистки.

При возникновении каких-либо сомнений обратитесь в нашу техническую службу.

| Мониторинг |
| --- |
| Определение концентрации |
| Титрование | Колба-приемник: Раствор для титрования Индикатор Фактор титрования | 50 мл рабочего раствора 0,5 n соляной кислоты (HCI) Фенолфталеин 0,211 |
| Добавленный объем 0,5 n соляной кислоты (HCI) х 0,211 = (по весу)% Mip М |
| Электропроводность | Удельная проводимость Mip М |
| Прикладная система | Для применения Mip М мы рекомендуем использовать пропорциональную расходу воды дозировку, осуществляемую на основании показателей цикличности или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы Elados EMP. Для контроля (концентрации) рабочего раствора Mip М мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности LMIT 09. |
| Безопасность | Mip М маркирован как «едкое вещество» (символ «С»); содержит раствор гидроксида натрия |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Mip М

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d) Температурный коэффициент: α 1,76 %/°C

Проводимость, mS/cm

Концентрация, %

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики Mip М при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от мая 2011)