P3-топакс( 56 (P3-topax( 56)

| Описание: | Жидкое сильно кислотное пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление неорганических загрязнений высокая эффективность при низких концентрациях удаления жировых загрязнений улучшенное качество пены совместимо с мягкими металлами, такими как алюминий и цинк |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,16 -1,18 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 9,60% |
|  | Содержание азота: | 0,18% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,9 – 2,1* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 4,57 mS/cm (1% раствор, 25( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-топакс( 56 не действует на: |
| Металлы | Поверхностные потери при использовании Р3-топакс® 56, выраженные в г/м2 за час при в течение 24 часов: |

| Материал | 2% Деминерализованная вода | 2% Жесткая вода [160 мг CaO в литре] | 5% Деминерализованная вода | 5% Жесткая вода [160 мг CaO в литре] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нержавеющая сталь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мягкая сталь | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Гальванизированная сталь | -0,32 | -0,23 | -0,82 | -0,63 |
| Алюминий 99.5% | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Медь (возможно обесцвечивание) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Лаунь (возможно обесцвечивание) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |

| Пластмассы | PE, PP, тв. PVC |
| --- | --- |
| Прочие | керамические поверхности |
| Применение: | P3-топакс( 56 применяется в качестве пенного средства для наружной мойки в пищевой промышленности. Возможно использование с большинством типов пенного оборудования. P3-топакс( 56 предназначен прежде всего для удаления неорганических загрязнений, а также, например, засохших следов крови в убойных цехах предприятий по переработке мяса. |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 5% раствор (в зависимости от степени загрязнения) P3-топакс( 56. |
|  | Выдержать 10 - 30 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой при температуре до полного удаления остатков моющего средства. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,081 |
|  | Объем 0,1 N NaOH x 0,081 = % (весовые) Р3-топакс® 56 |
| P3-система: | Для применения P3-топакс® 56 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | P3-топакс® 56 маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит фосфорную кислоту. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |